3. Arumetsa Clay

Spectrum:  2

Element    Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

---------------------------------------------------------

Iron      K-series   6.15    7.15    2.77            0.21

Titanium  K-series   0.66    0.77    0.35            0.05

Calcium   K-series   0.95    1.10    0.60            0.05

Potassium K-series   4.37    5.08    2.81            0.16

Silicon   K-series  22.27   25.88   19.95            0.95

Aluminium K-series  10.35   12.03    9.65            0.50

Magnesium K-series   1.55    1.80    1.60            0.11

Sodium    K-series   0.45    0.52    0.49            0.05

Oxygen    K-series  39.30   45.67   61.79            4.23

---------------------------------------------------------

Total:  86.05  100.00  100.00

4. Ligniin

Spectrum:  1

Element    Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

---------------------------------------------------------

Chlorine  K-series   9.06    9.06    3.58            0.33

Sulfur    K-series   0.64    0.64    0.28            0.05

Oxygen    K-series  22.38   22.38   19.61            2.73

Nitrogen  K-series  15.88   15.88   15.89            2.21

Carbon    K-series  51.90   51.90   60.57            5.85

Silicon   K-series   0.08    0.08    0.04            0.03

Aluminium K-series   0.06    0.06    0.03            0.03

---------------------------------------------------------

Total: 100.00  100.00  100.00

5. Lamb

Spectrum:  1

Element     Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

----------------------------------------------------------

Iron       K-series   0.49    0.58    0.16            0.05

Calcium    K-series   1.96    2.32    0.88            0.09

Potassium  K-series   5.62    6.65    2.60            0.20

Chlorine   K-series   0.28    0.33    0.14            0.04

Sulfur     K-series   0.50    0.59    0.28            0.04

Phosphorus K-series   0.44    0.53    0.26            0.04

Silicon    K-series   5.22    6.17    3.36            0.24

Aluminium  K-series   1.14    1.35    0.77            0.08

Magnesium  K-series   0.33    0.39    0.25            0.04

Sodium     K-series   0.90    1.06    0.71            0.08

Oxygen     K-series  29.58   34.97   33.46            3.49

Nitrogen   K-series   1.51    1.78    1.95            0.37

Carbon     K-series  36.62   43.29   55.18            4.20

----------------------------------------------------------

Total:  84.60  100.00  100.00

Spectrum:  1

Element    Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

---------------------------------------------------------

Potassium K-series   4.21    4.21    1.50            0.16

Chlorine  K-series   0.29    0.29    0.11            0.04

Sulfur    K-series   2.43    2.43    1.05            0.11

Sodium    K-series   0.28    0.28    0.17            0.04

Oxygen    K-series  28.97   28.97   25.20            3.44

Nitrogen  K-series  12.03   12.03   11.96            1.75

Carbon    K-series  51.79   51.79   60.01            5.70

---------------------------------------------------------

Total: 100.00  100.00  100.00

Spectrum:  2

Element    Series  unn. C norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [wt.%]  [at.%]          [wt.%]

---------------------------------------------------------

Calcium   K-series   0.25    0.31    0.12            0.04

Potassium K-series  16.11   19.70    7.71            0.52

Chlorine  K-series   0.12    0.15    0.07            0.03

Sulfur    K-series   0.90    1.10    0.52            0.06

Sodium    K-series   0.65    0.79    0.53            0.07

Oxygen    K-series  21.09   25.78   24.67            2.64

Nitrogen  K-series   0.00    0.00    0.00            0.00

Carbon    K-series  42.53   52.00   66.28            4.75

Silicon   K-series   0.07    0.09    0.05            0.03

Aluminium K-series   0.01    0.02    0.01            0.03

Magnesium K-series   0.06    0.07    0.04            0.03

---------------------------------------------------------

Total:  81.80  100.00  100.00